龙岩市市场监督管理局2026年电动自行车电池产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

铅酸蓄电池每批次产品抽取样品8只，其中4只作为检验样品，4只作为备用样品。

锂离子蓄电池每批次产品抽取样品6只，其中3只作为检验样品，3只作为备用样品。

2 检验依据

表1 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 22199.1—2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能量密度 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |
| 2 | 2hr容量 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |
| 3 | 大电流放电 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |
| 4 | 过充电 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |
| 5 | 低温容量 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |
| 6 | 防爆能力 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |

表2 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 22199.1—2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实际容量 | GB/T 22199.1—2025 | GB/T 22199.1—2025 |
| 2 | 大电流放电 | GB/T 22199.1—2025 | GB/T 22199.1—2025 |
| 3 | 质量比能量 | GB/T 22199.1—2025 | GB/T 22199.1—2025 |
| 4 | 不同温度下容量 | GB/T 22199.1—2025 | GB/T 22199.1—2025 |
| 5 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1—2025 | GB/T 22199.1—2025 |

表3 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（T/ZJXDC001—2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量比能量 | T/ZJXDC001—2021 | T/ZJXDC001—2021 |
| 2 | 大电流放电 | T/ZJXDC001—2021 | T/ZJXDC001—2021 |
| 3 | 2hr容量 | T/ZJXDC001—2021 | T/ZJXDC001—2021 |
| 4 | 不同温度下的容量 | T/ZJXDC001—2021 | T/ZJXDC001—2021 |
| 5 | 快速充电能力 | T/ZJXDC001—2021 | T/ZJXDC001—2021 |

表4 电动自行车用锂离子蓄电池（GB 43854—2024的电池/电池组）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I2(A)放电 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 |
| 2 | 电池（组）过充电 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 |
| 3 | 电池（组）过放电 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 |
| 4 | 外部短路 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 |
| 5 | 绝缘电阻 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 |
| 6 | 过流放电 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 |
| 7 | 阻燃性 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 |
| 8 | 热滥用 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 |
| 9 | 针刺 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 22199.1—2017  电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

GB/T 22199.1—2025  电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

GB 43854—2024  电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范

T/ZJXDC 001—2021 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。